





Atom %

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***C*** | ***O*** | ***Cr*** | ***Ta*** | ***Fe*** | ***Y*** |
| ***pt1*** | 8.14 | 44.86 | 4.64 |  | 29.75 | 12.61 |
| ***pt2*** |  |  | 7.98 |  | 62.11 | 29.91 |
| ***pt3*** | 14.35 |  | 21.78 | 2.25 | 61.62 |  |