Dataset 1：Sphalerite Rb-Sr isotopic compositions of the Haoxing Pb-Zn deposit

| Sample | Description | Rb/ppm | Sr/ppm | 87Rb/86Sr | 87Sr/86Sr | 87Sr/86Sr 200Ma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HX14-20-1 | Stage-1 massive sphalerite | 0.08 | 1.57 | 0.15±0.01 | 0.71086±5 | 0.7104 |
| HX14-23 | Stage-1 vein sphalerite | 0.18 | 2.55 | 0.21±0.01 | 0.71089±5 | 0.7103 |
| HX14-15C | Stage-1 tawny sphalerite | 0.65 | 0.55 | 3.46±0.01 | 0.72045±5 | 0.7107 |
| HX14-20-2 | Stage-1 brown sphalerite | 0.73 | 1.84 | 1.83±0.01 | 0.71573±5 | 0.7106 |
| HX14-21 | Stage-1 massive brown sphalerite | 0.06 | 0.23 | 0.79±0.01 | 0.71262±5 | 0.7104 |
| HX14-16A | Stage-1 massive brown sphalerite | 0.45 | 2.37 | 0.56±0.01 | 0.71206±5 | 0.7105 |
| HX14-19 | Stage-1 massive brown sphalerite | 0.31 | 2.32 | 0.39±0.01 | 0.71136±5 | 0.7103 |

Note: (87Sr/86Sr)t = 87Sr/86Sr - 87Rb/86Sr*(eλt - 1), λRb = 1.41*10-11t-1, t = 200Ma.

Dataset 2： Sulfur isotopic compositions of sulfides from the Yunluheba Pb-Zn deposits

| Sample | Deposit | Mineral | δ34SCDT | Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HX14-20-1 | Haoxing | Sphalerite | 1.7 | This study |
| HX14-23 | Haoxing | Sphalerite | 2.0 |  |
| HX14-15C | Haoxing | Sphalerite | -0.2 |  |
| HX14-20-2 | Haoxing | Sphalerite | 1.3 |  |
| HX14-21 | Haoxing | Sphalerite | 2.9 |  |
| HX14-16A | Haoxing | Sphalerite | 1.1 |  |
| HX14-19 | Haoxing | Sphalerite | 0.9 |  |
| HX14-18 | Haoxing | Sphalerite | 1.5 |  |
| FQ14-15D | Fuqiang | Sphalerite | -1.6 |  |
| FQ14-16B | Fuqiang | Sphalerite | -0.9 |  |
| 467-6 | Haoxing | Galena | 2.7 | Zhang et al., 2016 |
| 467-6 | Haoxing | Sphalerite | -0.1 |  |
| 467-3 | Haoxing | Galena | -1.5 |  |
| 467-9 | Haoxing | Galena | -1.3 |  |
| 467-9 | Haoxing | Sphalerite | 0.5 |  |
| 467-2a | Haoxing | Galena | -2.0 |  |
| 467-2a | Haoxing | Sphalerite | 0.2 |  |
| 467-7 | Haoxing | Pyrite | -18.1 |  |
| 467-7 | Haoxing | Galena | 0.9 |  |
| 467-7 | Haoxing | Sphalerite | -0.3 |  |

Dateset 3： Lead isotopic compositions of sulfides from the Yunluheba Pb-Zn deposits

| Sample | Deposit | Mineral | 206Pb/204Pb | 207Pb/204Pb | 208Pb/204Pb | Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ratio | 2σ | Ratio | 2σ | Ratio | 2σ |  |
| HX14-20-1 | Haoxing | Sphalerite | 18.553 | 0.003 | 15.775 | 0.003 | 39.055 | 0.004 | This study |
| HX14-23 | Haoxing | Sphalerite | 18.658 | 0.005 | 15.897 | 0.005 | 39.465 | 0.011 |  |
| HX14-15C | Haoxing | Sphalerite | 18.557 | 0.004 | 15.767 | 0.005 | 39.050 | 0.009 |  |
| HX14-20-2 | Haoxing | Sphalerite | 18.529 | 0.003 | 15.746 | 0.003 | 38.957 | 0.003 |  |
| HX14-21 | Haoxing | Sphalerite | 18.541 | 0.004 | 15.753 | 0.004 | 38.986 | 0.008 |  |
| HX14-16A | Haoxing | Sphalerite | 18.570 | 0.005 | 15.788 | 0.004 | 39.085 | 0.009 |  |
| HX14-19 | Haoxing | Sphalerite | 18.556 | 0.003 | 15.770 | 0.002 | 39.051 | 0.005 |  |
| HX14-18 | Haoxing | Sphalerite | 18.537 | 0.005 | 15.796 | 0.005 | 39.104 | 0.007 |  |
| FQ14-15D | Fuqiang | Sphalerite | 18.584 | 0.007 | 15.810 | 0.006 | 39.191 | 0.013 |  |
| FQ14-16B | Fuqiang | Sphalerite | 18.537 | 0.003 | 15.770 | 0.004 | 39.089 | 0.006 |  |
| 467-6 | Haoxing | Galena | 18.385 | 0.003 | 15.665 | 0.004 | 38.713 | 0.007 | Zhang et al., 2016 |
| 467-6 | Haoxing | Sphalerite | 18.41 | 0.003 | 15.666 | 0.003 | 38.757 | 0.005 |  |
| 467-3 | Haoxing | Galena | 18.196 | 0.003 | 15.645 | 0.003 | 38.415 | 0.007 |  |
| HX14-25d | Haoxing | Pyrite | 18.414 | 0.003 | 15.67 | 0.003 | 38.769 | 0.006 |  |
| FQ14-16d | Fuqiang | Galena | 18.431 | 0.004 | 15.676 | 0.005 | 38.804 | 0.009 |  |
| FQ14-53b | Fuqiang | Pyrite | 18.439 | 0.002 | 15.676 | 0.003 | 38.838 | 0.007 |  |
| FQ14-55 | Fuqiang | Sphalerite | 18.439 | 0.003 | 15.686 | 0.003 | 38.870 | 0.003 |  |
| SD14-9a | Shunda | Galena | 18.459 | 0.006 | 15.703 | 0.002 | 38.906 | 0.008 |  |
| SD14-10a | Shunda | Galena | 18.441 | 0.004 | 15.692 | 0.004 | 38.876 | 0.008 |  |
| SD14-11a | Shunda | Pyrite | 18.496 | 0.004 | 15.723 | 0.004 | 38.938 | 0.008 |  |
| SZD13-30 | Shizidong | Pyrite | 18.513 | 0.002 | 15.721 | 0.002 | 39.018 | 0.005 |  |
| SZD14-43d | Shizidong | Pyrite | 18.525 | 0.003 | 15.731 | 0.003 | 39.058 | 0.005 |  |